Оценка интерпроксимального рельефа одиночных коронок
Пилотное исследование

Актуальность

Восстановление обширной потери твердых тканей зуба в результате осложненного кариеса либо сколов с помощью искусственных коронок является прогнозируемым и востребованным пациентами методом лечения[1*].Однако, несмотря на высокую выживаемость и успешность такого лечения, как технические, так и биологические осложнения встречаются довольно часто[2*]. Наряду с фрактурой искусственных коронок и скалыванием реставрационных материалов, одним из наиболее частых осложнений является нарушение интерпроксимального контакта, которое может приводить к застреванию пищи, повышая риск травмирования тканей десны, развития воспаления, а также кариозного процесса в области соседнего зуба и дискомфорту при жевании[2-9*]. Для предотвращения попадания пищи и полной посадки искусственной коронки плотность межпроксимального контакта должна быть динамически сбалансирована.

В последнее время изучаются ИИ-методы реставрационного лечения, ориентированные на компьютерную графику (CG, computergraphics), где используются схемы реставрации зубов на основе CAD, а также на deeplearning(DL), где модели DL используются для обработки изображений зубов [11-16*]. В исследованиях для восстановления реалистичных поверхностей поврежденных зубов использовались такие сети, как Pix2Pix, GAN, DAIS, DCPR-GAN, ToothCR, PEN, SEN[10,16-24*].


Традиционные методы изготовления искусственных коронок также сохраняют свою актуальность. Изготовление реставраций из золота состоит из нескольких этапов, на которых могут происходить ошибки, приводящие к неточностям проксимального контакта, которые влияют на посадку реставраций[25-28*]. В настоящее время благодаря новым материалам и широкому внедрению технологии CAM/CAD наступает эра цельнокерамических реставраций[29-33*].

Цель

Цель исследования заключалась в оценке точности проксимальных контактов одиночных коронок в области первых моляров нижней челюсти, изготовленных из различных материалов без корректировки проксимальных поверхностей соседних зубов зубным техником.

Материалы и методы

После препарирования на моделях Dento Form первых моляров нижней челюсти справа было изготовлено 20 одиночных искусственных коронок, по 5 для каждой группы: из монолитного диоксида циркония, из дисиликата лития, металлокерамические коронки, литые коронки из золотого сплава. Зубной техник был предупрежден, что не должен трогать интерпроксимальные поверхности рядом стоящих зубов. Искусственные коронки из дисиликата лития, металлокерамики и литого золота изготавливались на мастер-формах, монолитные коронки из диоксида циркония цифровым методом. Для оценки точности проксимального контакта реставрации с соседними зубами были проведены качественные анализы с использованием зубной нити Oral-B Essential Floss и артикуляционной фольги, а также количественные с использованием стереомикроскопа (Рисунок 1).
Рисунок1. Измерение интерпроксимальных контактов
[image: image1.png]craten 4,pdf - Adobe Acrobat Reader DC - o X

®aiin Pepakposarme [pocmotp Okwo  Crpaska

[naBHas VHCTpyMeHThI cTaTbA 4.pdf x

CR=ICY @@ > NBHOO = K T BL

@ 3aknaakm X
N El- |§]>

v [ Measurement of
proximal contact of
single crowns to assess
interproximal relief: A
pilot study

[ 1 Introduction
v |:| 2 Methods

A dental technician with 10 years of experience was commissioned to fabricate a total of 20 crowns, five crowns each of monolithic

|:| 2.1 Duplication of <
the model

[ 2.2 Fabrication of
artificial crowns

|:| 2.3 Measurement
of proximal contact
tightness

[ 2.4 statistics
v [ 3Results

[ 3.1 Quantitative
analysis

[ 3.2 Qualitative

15.12.2025




Желтые линии проходят через референсные точки, красные линии перпендикулярны осям желтых линий (длина каждой 2мм). Фиолетовые линии – измерение контакта.
a - монолитная искусственная коронка из диоксида циркония;
b - искусственная коронка из дисиликата лития;
c - искусственная коронка из металлокерамики;
d - литая искусственная коронка из золотого сплава.

Результаты


При количественном анализе статистически значимой разницы плотности проксимальных контактов во всех группах не выявлено.

При проведении качественного анализа выявлено, что у большинства коронок в области межзубного контакта вощеная зубная нить толщиной 0,01-0,05 мм проходит с большим сопротивлением, а также между зубами и реставрацией можно вставить только один лист артикуляционной фольги.

У одного образца искусственной коронки из литого золота выявлено отсутствие контакта.

Выводы

Достаточная плотность проксимального контакта между реставрацией и соседними зубами может быть достигнута без корректировки в процессе изготовления коронки. Цифровые технологии позволяют создавать превосходные искусственные коронки с надлежащими проксимальными контактами без дополнительной корректировки с помощью программного обеспечения.
